ЗАО «ХимИмпорт»

Сертификат качества

Сульфат никеля шестиводный 
NiSO4*6H2O
	Наименование показателей
	Анализ

	Ni, %
	22,1

	Co, %
	0,005

	Fe, %
	<0,001

	Zn, %
	0,0

	Na, %
	0.01%

	Ca, %
	0.08%

	Mg, %
	0.04%

	Mn, %
	0.001%

	pH
	5.9


Страна происхождения: Австрия
Партия: 190106
Упаковка: мешки по 25 кг

Дата изготовления: 06.19 

Срок годности: 06.22
Дата прихода: 25.11.19
Настоящий сертификат соответствует сертификату качества производителя.

