ЗАО «ХимИмпорт»

Сертификат качества

Параформальдегид 96% гранулированный
	Наименование показателей
	Спецификация
	Партия № 
9690228
	Партия № 
9690232

	Содержание формальдегида, %
	94,5 - 96,5
	96,1
	95,5

	Содержание золы, мг/кг
	0,0 - 100,0
	25
	17

	Кислотность (как муравьиная кислота), %
	0,000 - 0,030
	0,001
	0,000

	рН (водный раствор)
	5,0 - 7,0
	7,0
	7,0

	Внешний вид
	Сыпучие гранулы белого цвета

	Дата изготовления

Срок годности
	
	24.08.2019
23.08.2021
	26.08.2019
25.08.2021


Упаковка: мешки по 25 кг.

Страна происхождения: Испания
Рекомендуется хранить закрытых сухих, хорошо вентилируемых помещениях, при температуре не выше 25°С и влажности не более 70%

Дата приходы 14.10.2019

Настоящий сертификат соответствует сертификату качества производителя.
Настоящий сертификат соответствует сертификату качества производителя.

