ЗАО «ХимИмпорт»

Сертификат качества

Дициандиамид

	Наименование показателей
	Норма
	Результат анализа



	Внешний вид
	Белые кристаллы
	Белые кристаллы

	Содержание основного вещества, %
	Мин. 99,5
	99,58

	Содержание воды, %
	Макс. 0,3
	0,18

	Содержание золы, %
	Макс. 0,05
	0,029

	Температура плавления, ºС
	209 - 212
	209,00

	Сa, мг/кг
	Макс. 200
	124


Химическая формула: С2H4N4
Партия: 20180904
Страна происхождения: Китай

Упаковка: мешки по 25 кг.

Дата изготовления: 04.09.2018
Срок годности: 03.09.2020
Номер CAS: 461-58-5

Условия хранения – «Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении»

«Не для розничной продажи»
Дата прихода: 01.11.2019
Настоящий сертификат соответствует сертификату качества производителя. 

