ЗАО «ХимИмпорт»

Сертификат качества

Хлорид цинка безводный
ZnCl2
	Наименование показателей
	Стандарт
	Результат анализа

	Содержание основного вещества, %
	98,0 % Мин.
	98,05%

	Оксидохлориды как ZnO, %
	2,2 % Макс
	1,8%

	Содержание сульфатов, %
	0,01% Макс. 
	0,01%

	Содержание железа, %
	0,0005 % Макс.
	0,0002%

	Содержание свинца, %
	0,0005 % Макс.
	0,0004%

	Содержание бария, %
	0,01 % Макс.
	0,01%


Страна происхождения: Китай

Упаковка: мешки по 25 кг.
Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении
Не для розничной продажи
Настоящий сертификат соответствует сертификату качества производителя. 
