ЗАО «ХимИмпорт»

Сертификат качества

Магния сульфат MgSO4*7H2O
	Наименование показателей
	Норма
	Анализ

	Содержание основного вещества, % 
	99,0
	99,6

	Вещества нерастворимые в воде, % макс.
	0,002
	<0,002

	Свободных кислот в перечислении на  H2SO4
	0,002
	<0,002

	Свободные кислоты в пересчете на MgO
	0,001
	отсутствует

	Фосфаты, %
	0,0005
	<0,0005

	Хлориды, % 
	0,0030
	<0,003

	Содержание железа, %
	0,0005
	<0,0005

	Содержание кальция, %
	0,02
	<0,02

	Содержание мышьяка, % 
	0,00004
	<0,00004

	Тяжелые металлы в пересчете на свинец, %
	0,0001
	<0,0001


Страна происхождения: Россия

Производитель: Менделеевский Завод Имени Карпова
Упаковка: мешки по 25 кг.

Партия: на упаковке
Дата изготовления: на упаковке
Срок годности: на упаковке
Условия хранения – «Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении»

«Не для розничной продажи»

Настоящий сертификат соответствует сертификату качества производителя. 
