ЗАО «ХимИмпорт»

Сертификат качества

Хромовый ангидрид

CrО3
	Наименование показателей
	Результат анализа

	
	90495

	Содержание основного вещества, %
	99,7

	Содержание сульфатов, %
	0,06

	Содержание веществ нерастворимых в воде, %
	0,01

	Na, %
	0,05


Страна происхождения: Россия, АО «Новотроицкий завод хромовых соединений»
Упаковка: барабаны по 50 кг.

Дата изготовления: 10.2019
Срок годности: 10.2020
Дата прихода: 17.12.2019
Согласно оригинальному сертификату производителя

