ЗАО «ХимИмпорт»

Сертификат качества

Алюминия сульфат (Al2(SO4)3*nH2O
	Наименование показателей
	Норма

	Содержание алюминия, %
	8,9-9,1

	Содержание Al2O3, %
	16,8-17,2

	Содержание хлоридов, %
	≤0,01

	Плотность, кг/м3
	900-1100


Страна происхождения: Польша

Производитель: Kemipol
Упаковка: мешки по 25 кг.

Дата изготовления: 11.2019
Срок годности: 11.2020
Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении

Не для розничной продажи
Дата прихода: 15.01.2020
Настоящий сертификат соответствует сертификату качества производителя. 

